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1、性能说明
本品是由进口防锈添加剂与挥发性溶剂组合而成，溶剂挥发后在工件表面形成致密防锈保护膜，具有很好的抗湿、抗盐雾以及防恶劣环境的功能，不会产生黄斑。该油品不属于危化品。符合欧盟禁用物质环保标准。
2、用途范围
适用于多种行业的钢件、铸铁件、铜件的防锈，。
3、使用方法
A，工件必须洗净无水后才能进行防锈处理。B，余油沥干并彻底挥发表面成膜后方可包装。C，不可甩干使用！D、不可用抹布上油！E、不可工件带40度以上温度上油！F、上油方式有浸泡、涂刷和喷淋，以浸泡为最佳，既省油又可靠。
4、本品特点
防锈期长，无包装可防锈1年，有塑料袋包装可防锈3-5年，防锈膜薄，无油感、无粘性、气味小、干得快、不留斑，并具有脱水功能。粘度低而耐用。油膜在碱液中易清洗被去除。过夏天绝不生锈。
技术参数
                                                               

颜色：              浅 黄 色                          目测
闪点：             61-68 ℃                           GB/T261
使用温度：        -10 C --- 40 ℃                        SH/T0211
盐雾试验：        45#钢  18-24h                       SH/T0081
膜厚度：           50µm                              SH/T0105
粘度（25℃）：      2.2---4.3                            BG/T265 
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